Технический паспорт продукта

FORTIS FSOP 5W-40

Синтетическое моторное масло

Описание

FORTIS FSOP 5W-40 – полностью синтетическое Ultra High Performance Diesel (UHPD) моторное масло, отвечающее самым жестким требованиям большегрузного транспорта. Благодаря синтетической основе масло демонстрирует исключительно высокий индекс вязкости и обеспечивает оптимальную защиту от износа и деградации.

Спецификации

API	CF/CI-4

ACEA	E4-99#3, E5-02, E7-04

MB	228.5

MAN	M 3277

Типовые характеристики

VOLVO	VDS-2

MTU	Type 3

MACK	EO-L, EO-M Plus

RENAULT	RXD

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 5W-40 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 854 |
| Вязкость при -30°C | D 5293 | сП | 5350 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 98 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 14,0 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 145 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 240 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -39 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 12,0 |
| Потери от испарения | NOACK | вес. % | 10,0 |

Применение

FORTIS FSOP 5W-40 предназначено для корпоративных парков, стремящихся использовать самые передовые технологии смазки, чтобы удовлетворить жестким требованиям по эмиссии дизельных двигателей, предписанным в Европе.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk